| T | PRODUCTO | USOS/VENTAJAS |
| --- | --- | --- |
| Preparación Superficie | TL Patch de 25lbs (11.4kgs) | Recibe recubrimiento después 30-90 minutos Tiempo de vida en bote es 15 minutos | Se mezclan 3 de polvo por 1 de agua. Para todo el saco 3.8 lts de agua |
|  | EB2 de 50 lbs (22.7 kgs) | Se puede poner adherido, sin adherir y flotante Tipo Grueso MIN Grueso Max Tipo de uso Arena Vs EB2 Máx agua x saco Adherido (con sello) 1.8 cms (3/4”) 5 cms (2”) Industrial 3 arena x 1 EB2 18.9 litros Sin Adherir 5 cms (2”) Sin limite Comercial 4 arena x 1 EB2 21.8 litros Flotante 7.5 cms (3”) Sin limite Residencial 5 arena x 1 EB2 24.6 litros Su tiempo de vida en bote es 60 minutos Se puede poner cerámica 3 horas después de puesto. |
|  | TL 700 de 40lbs (18.1Kgs) | Se puede pisar después de 3 horas Recibe recubrimiento después de 6 horas | Se mezclan 3.66 lts x saco Tiene un tiempo de “fluidez” de 10 minutos |
| Im | Imper 8+9 9 lbs, líquido 1 gal | Recibe recubrimiento a las 4 horas (2 manos) Tiempo de vida en bote 45 minutos | Se mezclan todo el líquido con todo el polvo Utilizar malla reforzadora en esquinas |
| Morteros | Ardex X3 40lbs (18.1kgs) | Tiempo de vida en bote es 3 horas Mezclar 2 ½ de polvo por 1 de agua. Para todo el saco de 5 a 5.5 lts de agua |
|  | Ardex X4 40lbs (18.1kgs) | Tiempo de vida en bote es 3 horas Mezclar 2 ¾ de polvo por 1 de agua. Para todo el saco de 4.75 a 5.2 lts de agua |
|  | Ardex X7 40lbs (18.1kgs) | Tiempo de vida en bote es 5 horas Para todo el saco de 8.5 a 9.5 lts de agua | Para Muro mezclar 2 de polvo por 1 de agua. Para Piso 1 ¾ de polvo por 1 de agua. |
|  | Ardex X7 25lbs (11.35 kgs) | Tiempo de vida en bote es 5 horas Para todo el saco de 5.3 a 6.0 lts agua | Para Muro mezclar 2 de polvo por 1 de agua. Para Piso 1 ¾ de polvo por 1 de agua. |
| B | Boquilla Ardex 20 lbs. (9 kgs) | Tiempo de vida en bote es 45 minutos Mezclar 3 ½ de polvo por 1 de agua. Para todo el saco de 1.4 a 1.6 lts de agua |
| Especial | Ardex S14 40lbs (18.1kgs) | Tiempo de vida en bote es 30 minutos Tiempo de trabajo 10 minutos | Mezclar 2 ¾ polvo x 1 agua. Para todo el saco 4.75 lts de agua. (emboquilla en 2 horas) |
|  | Ardex S48 10lbs (4.5kgs) | Tiempo de vida en bote es 30 minutos Tiempo de trabajo 20 minutos | Mezclar 2 polvo x 1 agua. Para todo el saco 2.8 a 2.9 lts de agua. (emboquilla de 2-5 horas) |